# Глава 7. ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ СТРУКТУР

## 7.1. Имплантация ионов водорода в кремниевые пластины

Проведенные авторами исследования [1–8] по получению структур КНИ с использованием технологии газового скалывания и термообработки поверхности во влажных условиях включали следующие этапы. Подготовка пластин состояла в их суперфинишной полировке и химической обработке для получения максимально чистой и максимально гладкой поверхности. Имплантацию ионов водорода выполняли на установках с плотностью тока ионов на поверхности пластин 0,5 и 5 мкА/см-2. Энергия ионов равнялась 40, 80, 100 и 150 кэВ. Получены образцы с дозами имплантации: 3(1016; 4(1016; 5(1016; 7(1016; 1017 см-2. Расщепление проводили обработкой состыкованных пластин в диффузионной печи при температуре 450 – 600 (С в течение 10 – 30 мин в атмосфере азота или кислорода.

Приборный слой сплошь отщепился от приборных пластин, в которых имплантированы ионы Н+ дозой 3(1016 см-2. При дозах имплантации Н+  5(1016, 7(1016, 1017 см-2 приборный слой отщепился мелкими островками. Данный эффект объясняется отсутствием сплошной стыковки пластин вследствие появления микрорельефа высотой 40 ( 450 нм от вырастающих блистеров. Это обстоятельство вынуждает искать специальные способы стыковки и предварительного сращивания пластин перед расщеплением (термообработка в течение нескольких десятков часов при температурах 120 ( 300 (С) подбором давления среды, в которой проводится эта операция, более тонким подбором дозы имплантации Н+. Полученные структуры имели толщины приборного слоя от 0,3 до 0,8 мкм, шероховатость внешней поверхности этого слоя составляла 20 ( 30 нм.

## 7.2. Особенности технологии прямого сращивания подложек

В этом разделе изложены особенности технологии прямого связывания при производстве структур КНИ и структур "германий на кремнии, изоляторе, арсениде галлия", "Si/Ge на кремнии и изоляторе" и др. Целостность границы (поверхности) раздела является одним из ключевых моментов в процессе сращивания кремниевых пластин. Граница раздела, содержащая поры и микровключения между двумя связанными пластинами, является дефектной. Имеются несколько основных причин образования пор: недостаточная плоскостность пластин, наличие захваченного воздуха, газа, наличие механических поверхностных загрязнений, а также повышенная шероховатость или деформация подложек. Обязательность высокой плоскостности для сращиваемых пластин и отсутствия загрязняющих частиц на их поверхностях связана с необходимостью создания межмолекулярного взаимодействия между двумя поверхностями пластин в процессе прямого контакта. Вероятно, главной причиной образования больших пор на границе (до размеров в несколько сантиметров) является присутствие загрязняющих частиц (пленок) и геометрические несовершенства подложек (локальная неплоскостность, разнотолщинность и т.п.). Захваченный воздух между двумя поверхностями приводит не только к плохому контакту при комнатной температуре, но и к отталкивающим силам между двумя связанными пластинами при высоких температурах. Когда пластины нагреваются, связь между ними осуществляется в местах прямых контактов и появляются чаше- и дискообразные полости, заполненные воздухом. Давление за счет отталкивающих сил в полости может значительно превышать атмосферное давление при температуре связывания 1100 (С. В работе [1] в качестве примера приведены поры, вызванные загрязняющими частицами на пластине кремния диаметром 100 мм. Поры диаметром в несколько миллиметров правильной круглой формы чаще всего вызваны присутствием механических частиц (рис. 7.1).

Рис.7.1. Примеры пор, вызываемых частицами загрязнений

Круглая форма поры объясняется одинаковым расстоянием от точки (частицы) расклинивания до границы сращивания. На этой границе поры энергия сращивания равна энергии расклинивания. Там же (рис. 7.1) показаны большие скопления частиц, ответственных за поры. Существуют поля напряжений в окрестности частиц, возникающих в результате связывания пластин кремния и расклинивающего действия механических частиц. Напряжения решетки в окрестности частицы видны в виде полос дислокаций, расположенных в ортогональных направлениях линий скольжения <110>. Это подтверждают исследования с помощью рентгеновской просвечивающей топографии.

Изучение пор, зависящих от таких переменных, как толщина пластин, температура связывания и время, а также от поверхностных условий (окисленная или неокисленная поверхность, способ подготовки поверхностей), показывает, что задача получения беспористого сращивания достаточно сложная, многофакторная, но вполне реализуемая как для исследовательских, так и для промышленного производства.

## 7.3. Сращивание пластин, покрытых SiO2

Содержание пор для случая связывания окисленных пластин зависит от трех переменных: температуры связывания, времени связывания и толщины оксида. Для иллюстрации приведем пример, в котором температура связывания заключена между 900 и 1200 (С, время связывания - между 0,5 и 2 ч, а толщина оксида – в области между пластинами 0,5 и 1,0 мкм. Пластины связывались с одинаковыми слоями оксида на их поверхностях во влажной окислительной атмосфере. Связывались также пластины с толщинами оксида 1 мкм с неокисленными пластинами. Перед соединением пластины погружались в раствор, что приводило к увеличению содержания гидроксильных групп на связываемых поверхностях. Все пластины были стандартного полупроводникового качества, при этом отсутствовал контроль по плоскостности и микрошероховатости. Пластины связывались в условиях нечистых комнат, что не давало возможности избежать появления пор.

Содержание пор анализировалось методом сканирующей акустической томографии (CAT). Результаты измерений приведены в [1] для случая связи двух оксидов с одинаковыми толщинами 1 мкм. Не наблюдалось различий в содержании пор, и общее появление пор было обнаружено при связывании пластин со слоем оксида толщиной 0,5 мкм или если связывались неокисленных пластин с окисленными. Из CAT изображений [1] очевидно, что содержание пор в окисленных пластинах кремния не зависит от температуры отжига, а также от времени отжига. За исключением нескольких макропор, вызванных наличием частиц и загрязнений, связанные пластины были свободны от пор. Имеются исключения для пространства шириной от 4 до 8 мм на периферии пластин. Эти круглые или полукруглые пространства содержат высокую плотность малых пор. Концентрация пор на периферии пластины подтверждает наличие локализованного источника загрязнений. В ряде исследований, в которых использовались пониженные температуры, также были получены подобные результаты, которые указывают на то, что связь SiO2/SiO2 стабильна при температурах не ниже 400 (С.

Исследовалось влияние органических загрязнений, попадающих на поверхность подложек из материала контейнеров для хранения пластин. Анализ содержания пор после связывания показал, что в пластинах, которые связываются без пор при комнатной температуре, производятся поры после связывания и отжига при температурах 200 ( 800 (С. Такое поведение объяснено разложением органики, преимущественно углеводородов, на поверхности пластины и ее последующим испарением при высоких температурах, приводящим к образованию пор. Происходящие явления зависят от изготовителя пластин и от условий хранения. При этом рекомендуется использование комнатных температур связывания как способ хранения пластин без их загрязнения. Так как связывание при комнатных температурах обратимо, то пластины в дальнейшем легко разъединяются. Следует указать на тот факт, что длительное хранение пластин также может приводить к образованию пор. В работе [1] показаны CAT изображения двух связанных пластин, которые были окислены до слоя оксида толщиной 1 мкм и хранились в течение месяца в пластиковой коробке. Перед соединением пластины подвергались обработке парами с целью увеличения содержания гидроксильных групп и удаления макрочастиц. Пара пластин также обрабатывалась вначале очищающим раствором с целью удаления органических загрязнений и затем подвергалась той же самой обработке, что и пара неочищенных пластин. Обе пары отжигались 1 ч в окислительной атмосфере при температуре 1200 (С. Как видим, пара очищенных пластин свободна от пор при связывании, за исключением периферийных пор, в то время как пара неочищенных пластин имеет несколько больших пор. Это обусловлено наличием органических загрязнений.

## 7.4. Состояние сращенных пластин

В дополнение к сращиванию наиболее важным аспектом в технологии производства КНИ структур является получение монокристаллического слоя кремния заданной толщины методом утончения. Утончение обычно проводится на одной из пластин, называемой рабочей (она используется для создания активных элементов). Другая пластина сращенной пары называется опорной. В этом разделе рассматривается ключевой фактор процесса утончения.

Утончение обычно начинается с операции шлифовки, при которой толщина рабочей пластины уменьшается до нескольких микрометров. После этого пластины химически травятся для удаления повреждений, внесенных операцией шлифовки. В заключение пластины полируются до требуемой окончательной толщины. Отметим, что утончение заканчивается без значительных изменений плоскостности сращенных структур. При механической полировке кремния, такой как полировка алмазом, может сохраняться высокая степень плоскостности и параллельности пластин. Однако она может приводить к повреждению поверхности, недопустимому в кремниевой технологии. Поэтому алмазная полировка была заменена специальной полировкой [1–4], в которой использовалась густая смесь коллоидной кремниевой суспензии в растворе гидроокиси натрия, перекиси водорода и воды. Эта полировка дает свободную от повреждений поверхность кремния, необходимую для производства приборов.

Понимание проблемы утончения связано с рассмотрением основных параметров, используемых для характеристик плоскостности (рис.7.2).

Рис. 7.2. Параметры, используемые для описания плоскостности кремниевых пластин [1,4]

Рассмотрим параметры плоскостности, а затем обсудим процесс утончения приборного слоя структур КНИ.

## 7.5. Плоскостность пластин

Связываемые поверхности двух пластин никогда не бывают совершенно плоскими. Локальные несвязываемые области могут возникать за счет щелей на границе связывания, вызываемых волнистостью связываемых поверхностей. Плоскостность, волнистость являются фундаментальными и макроскопическими свойствами связываемых поверхностей. Пластины с достаточно гладкими (ровными) поверхностями, но имеющими определенную степень волнистости, могут все же связываться между собой, так как упругая деформация двух связываемых пластин может аккумулировать этот масштаб поверхностной волнистости (волнообразности). Результирующие напряжения на поверхности связывания составляют величину порядка 1(107 Н/м2, намного меньше, чем напряжения, требуемые для зарождения дислокаций и пластической деформации кремния (2,5(109 Н/м2), и не должны воздействовать на структурные свойства пластин кремния связываемых пар.

Связываемость пластин зависит не только от энергии связи ( при комнатной температуре, но также от количества и размера пор (щелей) на границе связывания. При радиусе поры R, превышающей удвоенную толщину пластины R > 2tw условие для закрытия щели дается выражением [4]

,                                                  (7.1)

где h – радиус расклинивающей частицы; R – радиус щели; tw – толщина пластины; E( = E/(1–γ2) (γ, E – соответственно, соотношение Пуассона и модуль Юнга для кремния); tw – толщина пластины.

При R < 2tw условие для закрытия щели не зависит от толщины пластины tw и дается формулой

.                                            (7.2)

В работах [1,4] показаны участки закрытия или незакрытия щели для двух пластин кремния равной толщины tw при выбранной величине ( = 100 мДж/м2. Для реальных структурированных пластин в неравенствах (7.1) и (7.2) ( нужно заменить на fb(, где fb – отношение между реальным пространством границы раздела в контакте и полным пространством пластины. Практически изменение плоскостности в 1 – 3 мкм на пластине кремния диаметром 100 мм не препятствует связыванию при комнатной температуре. Прогиб и коробление пластин до 25 мкм также несущественны.

Плоскостность пластин обычно определяется следующими параметрами [1]: полным изменением толщины, отклонением от центральной плоскости, локальной неплоскостностью и прогибом.

Современное оборудование позволяет измерять эти параметры посредством сканирования поверхности с помощью оптических (интерференционных) и емкостных методов, дающих ее трехмерную топографическую картину.

## 7.6. Утончение сращенных пластин

При обработке сращенных пластин наиболее важное значение имеет параметр плоскостности пластин для изготовления сращенных пластин, используемых для производства сенсоров и в процессах производства структур КНИ, а также последующего изготовления на их основе СБИС. Исследования показали, что плоскостность исходных пластин определяет однородность толщины сращиваемых пластин. Механические свойства рабочей пластины, прежде всего плоскостность, сильно зависят от параметров опорной пластины. Подчеркнем, что для достижения однородности толщины рабочей пластины механическим и химическим утончением обязательно нужна хорошая плоскопараллельность опорной пластины и малая разнотолщинность. Допустимое изменение толщины кремния для рабочей и опорной пластин должно составлять величину менее 1 мкм. Высокая степень однородности по толщине структуры достигается только в случае высокой однородности толщины исходных пластин и особенно опорной пластины. Утоненная рабочая пластина далее подвергается операциям полировки, подробно описанным в [1,4] (рис.7.3).

Рис.7.3. Схематичное изображение структуры КНИ с указанием областей (линий) полирования

## 7.7. Микродефекты сращенных структур

Другим важным параметром прямого сращивания пластин является наличие микродефектов, от которых зависит качество изготавливаемых приборов. Сосредоточим внимание на рабочей пластине, которая является основой для активных элементов. Концентрация межузельного кислорода [Oi] и кислородных преципитатов в рабочей пластине играет главную роль в определении содержания микродефектов в сращенных пластинах. Известно, что преципитаты кислорода улучшают качество пластин посредством геттерирования быстродиффундирующих примесей металлов. Большое количество исследований [1–4] было посвящено установлению связи между [Oi], преципитатами кислорода, объемными дефектами и микродефектами поверхности. Исследовался также процесс отжига, обязательный для достижения бездефектной поверхности кремния, а также процессы, вызывающие дефекты поверхности, например, окисление, приводящее к накоплению дефектов. Наличие преципитатов кислорода и лишенных кислорода участков будет напрямую зависеть от температуры сращивания пластин. Связывание двух пластин кремния, каждая из которых имеет определенную концентрацию кислорода и свою термическую предысторию, не нарушает плоскость сращивания. Это показано в [5] для двух окисленных сращенных пластин кремния (рис.7.4).

Рис.7.4. СAT изображения, иллюстрирующие влияние загрязнений пластины на сращивание через слои SiO2/SiO2

В случае, если при связывании присутствуют пустоты, вызванные частицами, дефекты будут представлены в виде дислокаций, распространяющихся вдоль плоскости скольжения, противоположной направлению сращивания.

## 7.8. Радиационные свойства структур КНИ

Приборные слои структур  кремний на изоляторе", получаемые при газовом скалывании, отличаются от других составных структур наличием радиационных дефектов, вызванных имплантацией ионов водорода [4–8]. Наряду с дефектами кристаллической решетки исходной пластины и дефектами, возникающими при сращивании – деформациями приборного слоя на выемках и выпуклостях реальной плоскости поверхности опорной пластины, радиационные дефекты, образованные имплантированными ионами, могут вносить существенный вклад в общую плотность дислокаций в приборном слое на уровне 102 – 3(104 см-2. Тщательная подготовка и очистка пластин перед сращиванием позволяет существенно снизить плотность дислокаций до величин 1 – 10 см-2. В настоящее время плотность дислокаций, выявляемых травителем "Секко", для методов, использующих имплантацию ионов кислорода (SIMOX), удалось снизить до 103 – 104 см-2, в методе Smart-cut уровень дислокаций менее 102, а в методе Eltran в диапазоне 1 – 3(104 см-2. Шероховатость внешней поверхности приборного слоя после отслоения от приборной пластины первоначально достигает величины 20 – 40 нм. Поэтому первые разработчики технологии газового скалывания предусматривали легкую химико-механическую полировку внешней поверхности приборного слоя, в результате которой шероховатость доводили до необходимой. Уменьшить шероховатость можно также прецизионным полирующим травлением, окислением или термообработкой в водороде. В настоящее время микрошероховатость Ra поверхности кремния в структурах КНИ снижена до величин 0,4 – 0,08 нм (измеренной на площади 1х1 мкм).

Неоднородность толщины приборного слоя определяется в основном нестабильностью и неоднородностью энергии имплантируемых ионов водорода и изменением угла их падения на поверхность приборной пластины при воздействии пучком. Современные имплантеры позволяют изготавливать структуры с неоднородностью толщины приборного слоя 2 – 5 %. Параметры изолирующего диэлектрического слоя таковы: толщина ( 0,1 – 0,5 мкм; неоднородность толщины ( 10%; электрическая прочность ( 5 МВ/см. В свою очередь, плотность распределения заряда в диэлектрике определяется несколькими типами "дефектов" структуры [1,4]: – Е(-‘ и ЕР-центры, возникающие при инжекции дырок в диэлектрик; считается, что Е(’-центр является структурой О3(Si, к которой присоединен неспаренный электрон; природа ЕР-центра не ясна; полагают, что за него ответственна свободная связь атома Si в вакансии кислорода. Общая плотность распределения обоих типов дефектов составляет около 5(1012 см-2; эти центры захватывают инжектируемые в диэлектрик дырки и образуют объемный положительный заряд; дефекты такого рода характерны для термического оксида; центры Е’, имеющие структуру HO2(Si(, образовавшиеся в результате захвата атомов водорода кислородными вакансиями; эти центры доминируют в составных структурах КНИ; центры, аналогичные центрам Е’, МеО2(Si(, образовались в результате захвата щелочного металла Ме, попадающего в структуру как загрязнение.

Поскольку толщину приборного слоя можно делать практически сколь угодно малой, например 30 – 50 нм, соответственно можно уменьшать и размеры полупроводниковых ИС. Уменьшение объёма активных и пассивных элементов приводит к соответствующему увеличению радиационной стойкости ИС. Например, удается более чем в 10 раз повысить радиационную стойкость по импульсу интегральных схем на основе составных структур "кремний на изоляторе" по сравнению с интегральными схемами на основе объемного кремния.

Изучены радиационные дефекты в субмикронных интегральных КМОП-транзисторах на структурах на структурах КНИ. Структура КНИ, включая затвор МОП транзистора, под облучением подвержена накоплению заряда в переходных и диэлектрических слоях. Наличие "захороненного оксида" выгодно отличает эти структуры тем, что появляется дополнительная возможность влияния на распределение потенциалов в области канала транзистора путем приложения электрического поля к подложке. Наилучший, с точки зрения зарядовой стойкости, результат получен при отрицательном смещении на подложке в момент облучения. При нулевом потенциале на подложке тестового транзистора, в момент облучения, регистрируется ощутимый сдвиг порогового напряжения. Однако, приложение отрицательного смещения к подложке после облучения обратимо уменьшает величину сдвига порогового напряжения. Таким образом, наличие тонкого "захороненного" диэлектрического слоя позволяет уменьшить влияние накопленного заряда на сдвиг порогового напряжения транзистора путем приложения электрического смещения к подложке [9].

В [10] приведена оценка уровней стойкости ПЗУ ИС емкостью 2 Мбит, изготовленных на структурах КНИ, к воздействию импульсного и стационарного ионизирующего излучения. Использовались лазерный имитатор "Радон-5М", рентгеновский имитатор "РЕИС-ИМ". В результате испытаний установлено, что вплоть до уровня 2,5·103 ед сохраняется полная работоспособность ПЗУ. На уровне 5·103 ед ПЗУ перестает работать в динамическом режиме, а на уровне 5·104 ед наблюдается полный функциональный отказ, сопровождающийся резким ростом токов потребления.

Изучено влияние масштабирования на стойкость структур КНИ к импульсному ионизирующему излучению. Наличие диэлектрической изоляции исключает возможность возникновения эффекта защелкивания, а относительно малый объем собирания носителей, ограниченный толщиной приборного слоя, приводит к существенному снижению величин ионизационных токов. По мере роста степени интеграции и уменьшения размеров элементов возрастает вклад ионизационной проводимости диэлектрика в общую ионизационную реакцию элемента [11].

На основании экспериментов можно сделать следующие выводы:

- наиболее перспективной элементной базой создания ИС, стойких к внешним возмущающим факторам являются структуры КНИ;

- структуры "кремний на изоляторе" с толстым приборным слоем целесообразно формировать сращиванием кремниевых пластин с последующим утончением части приборной пластины. В этом случае рационально использовать методы химико-механической полировки, химико-динамической полировки, электрохимического, плазмохимического травления, а также комбинации этих методов;

- наиболее перспективным методом создания структур "кремний на изоляторе" с тонким приборным слоем (менее 1 мкм) является отслоение приборного слоя от структуры, полученной сращиванием подложек.

## 7.9. Движение и залечивание пор на границе сращивания стандартных пластин кремния

В предыдущем разделе рассмотрен механизм сращивания стандартных пластин кремния с тонкими слоями SiO2 на их поверхности. Упоминалось об образовании на поверхности сращивания пустых и газонаполненных пор и полостей, несомненно влияющих отрицательным образом на рабочие характеристики получаемых структур. Возникает задача удаления этих пор и полостей посредством влияния внешних факторов, например, термообработка структур под высоким давлением. Ниже на примере идеального твердого тела [12,13] рассматрены процессы движения и залечивания пор и полостей в рамках различных механизмов движения атомов твердого тела.

Согласно [12,13], возможны три основных механизма диффузионного движения включений, микропор и микрополостей на границе раздела. Первый из них связан с диффузионными потоками вакансий , возникающими на границе раздела под действием внешних сил, и создаваемыми ими потоками атомов, противоположно направленными и равными по величине . Вдали от включения в кристалле, размеры которого гораздо больше размеров включения, поток имеет постоянное значение , но вблизи включения линии тока искажаются и поток в рассматриваемой точке  зависит от ее радиуса-вектора . При этом возникают линии тока вакансий (атомов), идущие от границ кристалла к включению или от одних участков поверхности включений к другим. Поэтому потоки вакансий, попадающих на переднюю и заднюю части включения, различны, атомы постепенно переходят с атомных слоев кристалла перед включением на атомные слои позади включения, достраивая последние, и включение как целое перемещается относительно кристаллической решетки окружающей матрицы.

Второй механизм диффузионного движения включений связан с диффузией на поверхности микропоры или с граничной диффузией в тонком аморфизированном слое на границе включения с матрицей. Направленные поверхностные или граничные диффузионные потоки, возникающие под действием движущих сил, приводят к переносу атомов матрицы от передней половины к задней половине включения, в результате чего микропора или включение (частица) перемещается. Этот механизм играет важную роль при не очень высоких температурах, когда велико отношение коэффициентов поверхностной (граничной) и объемной диффузии, и при малых размерах включений, когда отношение площади их поверхности к объему не очень мало.

Третий механизм движения включений на границе раздела связан с переносом атомов матрицы от одной части границы включения к другой через само включение. В нашем случае такой механизм возможен, так как значение коэффициента диффузии атомов в объеме включения (микропоры) достаточно велико.

Ниже в рамках теории Гегузина и Кривоглаза [12, 13] рассмотрены различные механизмы движения пор на границе раздела стандартных пластин кремния, образующихся при их сращивании в различных условиях. Даны оценки скоростей пор v и времен залечивания пор и полостей (r,L для различных механизмов перемещения пор в подложках и на границе раздела.

### 7.9.1. Скорость движения пор, связанных с диффузионными потоками в объеме матрицы, в поле температурного градиента

Согласно [12,13], в этом случае скорость пор в объеме кристалла дается выражением

v = 2 ( ((/T) D (T(.                                    (7.3)

Здесь ( = 1 ( 10 – кинетический коэффициент теории, определяемый в экспериментах; ( ( 1/2 – параметр теории, зависящий от теплопроводности поры (0 и кристалла (, так что

( = (( - (o)/(2( + (o),                                     (7.4)

Т – температура, ((( – температурный градиент в объеме кристалла.

Для оценки порядка величины скорости в кремнии для рассматриваемого механизма движения пор положим, например, 2( ~ 1; ( ~ 1, T ~ 103 K, |(((| ~ 103 K/cм, D ~ 10-8 см2/с. Тогда, согласно (7.3),

v ~ 1 Å/c.

При более низких температурах v резко уменьшается. Например, при Т = 800 К, D ~ 10-10 см2/с, а v = 10-10 см/с = 10-2 Å /c.

### 7.9.2. Скорость перемещения пор за счет диффузии атомов на ее поверхности в поле температурного градиента

Согласно [12,13], скорость перемещения пор за счет диффузии атомов на ее поверхности в поле температурного градиента (Т

.                                (7.5)

Здесь a – толщина поверхностного слоя. При этом механизме диффузионного движения скорость поры обратно пропорциональна ее радиусу. При этом температурная зависимость v в основном определяется фактором Ds. По сравнению с (7.3) выражение (7.5) содержит дополнительный фактор a/R и множитель Ds вместо D. Порядок остальных величин в обеих формулах одинаков. Поэтому механизм поверхностной диффузии играет основную роль в случае пор малого радиуса, когда отношение a/R не очень мало, и в случае низких температур, когда велико отношение Ds/D. Например, при ( ~ 1/2 , (s ~ 1, T = 103 K, |(((| ~ 103 K/c; Ds ~ 10-6 см2/с, получаем, согласно (7.5), v ~ 10 Å/c при R ~ 102 Å и v ~ 10-1 Å/c при R ~ 104 Å.

### 7.9.3. Скорость перемещения пор за счет диффузии атомов в объеме в поле температурного градиента

Величина диффузионных потоков в объеме поры зависит от условий на границе поры. От того, насколько быстро атомы кремния (матрицы) переходят через границу диффузионные потоки лимитируются скоростью диффузии в объеме поры или процессами, происходящими на границе. Согласно [12,13], при перемещении пор, обусловленном механизмом объемной диффузии внутри поры, скорость поступательного движения поры дается выражением

,                           (7.6)

где (( = 1/N0( – атомный объем для поры, ( = 1/N0 – атомный объем для матрицы,  – равновесная атомная концентрация атомов матрицы А (кремния), растворенных в газе поры, (A – кинетический коэффициент. Для сферического включения в переходном режиме формула (7.6) принимает вид

.             (7.7)

Здесь ( – кинетический коэффициент, характеризующий скорость испарения в изотермических условиях, R – радиус поры.

Для пор большого радиуса при не очень больших коэффициентах диффузии атомов кремния (матрицы А) выполняется условие (R (( N0(DA, означающее, что величины диффузионных потоков лимитируются скоростью диффузии. При этом выражение (7.7) переходит в выражение (7.6). Однако если при небольших размерах пор коэффициент диффузии DA велик, то имеем условие (R (( N0(DA (диффузионное сопротивление границы поры велико по сравнению с диффузионным сопротивлением объема поры) и величина диффузионных потоков кремния лимитируется скоростью перехода атомов в пору. В этом случае, согласно (7.7), скорость поры

.                          (7.8)

Если ( и ( не зависят от R, то скорость поры пропорциональна ее радиусу, так как в этом случае диффузионные потоки пропорциональны разности температур на противоположных концах поры (а не ее градиенту), а последняя пропорциональна радиусу. Однако зависимость v ~ R справедлива лишь для относительно узкого интервала значений R, а при больших R, согласно (7.6), эта зависимость стремится к насыщению.

Формулы (7.6), (7.7), (7.8) справедливы для пор, когда длина свободного пробега атомов газа lg мала по сравнению с радиусом поры R (когда перенос атомов кремния носит диффузионный характер). Коэффициент ( в этом случае характеризует скорость испарения атомов кремния в газовую фазу. Отметим, что lg обратно пропорциональна плотности газа или давления. При этом

,                                           (7.9)

где (g – поперечное сечение рассеяния для молекул газа (Н2О, N2, O2); P0 – общее давление всех газов в поре.

,     .                                (7.10)

Здесь PL – лаплассовское давление, Р0 – внешнее давление на кристалл, ( – коэффициент поверхностного натяжения В этом случае пора находится в стационарном состоянии. Тогда

,                      (7.11)

где (g = (8kT/(m)1/2 – средняя тепловая скорость атомов в поре, mA – их масса.

Зависимость (7.11) выполняется в случае, когда РА<<P0. В случае, когда давление в поре не зависит от R, например, в пустых порах (заполненных лишь парами матрицы, давление которых не связано с PL), DA не зависит от Р и  также не зависит от R. Величины lg и DA не зависят от R также в порах большого радиуса, когда PL<<P0. Если ( ~ 1 Дж/м2 (103 эрг/см2), то PL и Р0 сравняются при R ~ 10-3 см в случае атмосферного внешнего давления и при R0 ~ 10-6 см в случае Р0 ~ 102 бар (102 атм). Если давление газа в по-ре определяется формулой (7.10), то концентрация газа так велика, что lg<<R. Так как при ( = 1 Дж/м2 (103 эрг/см2), (g ~ 10-15 см2, P0<<PL , как следует из формулы (7.11), lg ~ 10-1·R.

Согласно кинетической теории газов, число атомов кремния, испаряющихся с единицы поверхности в единицу времени и определяющих коэффициент (,

,               (7.12)

где (ev – коэффициент испарения. Поэтому

(7.13)

и условие (R (( N0(DA всегда должно выполняться при (cv ~ 1, R>>lg. В этом случае скорость движения заполненной газом поры, согласно (7.7) можно выразить через давление РА насыщенных паров атомов кремния

.                         (7.14)

Однако при ( << 1 условие (R (( N0(DA может не выполняться и тогда из формул (7.7) и (7.12) имеем

.            (7.15)

В этом случае скорость газонаполненной поры зависит от R.

В пустых порах малого радиуса, когда нет примесных газов, выполняется условие lg >> R и перенос вещества в поре производится бесстолкновительным движением испаряющихся газов на противоположную стенку поры. Потоки атомов А (кремний) не зависят от координат и пропорциональны (T∞. Таким образом, согласно [12,13], скорость движения пор, связанная с испарением в этом случае

,                                  (7.16)

где M = (ns/(T, ns – число атомов, испаряющихся с единицы поверхности кристалла кремния в единицу времени (см. формулу (7.12)). Скорость поры пропорциональна R.

Движение газонаполненной полости и пустых пор в изучалась в экспериментах [12, 13] на примере кристаллов KBr, KCl, NaCl, содержащих ансамбли  пор, заполненных воздухом. Размер пор изменялся от 10-3 до 7(10-2 см.

В объеме пор, заполненных воздухом, длина свободного пробега lg ~ (1 ( 3)(10-4 см, т.е. заведомо меньше линейного размера самых малых изучавшихся пор. Это значит, что перенос вещества в объеме поры осуществляется диффузией в газе. Если ( (( N0(DA/R, то скорость ограничивается не диффузией в газе, а процессами испарения и конденсации атомов. В этом случае движение поры подчиняется закону v ~ R. Это условие выполняется для пор с R < 10-2 см. Используя формулу (7.8), получаем

.                                                 (7.17)

При ( = 1, R ~ 10-2 см, v ~ 10-7 см/с, ( ~ 1018 см-2 с-1.

При больших размерах пор в случае ( (( N0(DA/R процессом, лимитирующим их движение, может оказаться диффузия в газовой фазе поры. В этом случае (см. формулу (7.17)) скорость движения не должна зависеть от размера поры.

Очевидно, что при R ~ R* должно выполняться условие

( ( N0(DA/R.                                               (7.18)

Такая оценка приводит к разумной величине ( ~ 1018 см-2 c-1.

Интересно оценить на примере KBr среднее значение времени t достижения порой поверхности кристалла с различных глубин d

.                                                (7.19)

При Т = 103 К, (T ~ 5(102 К/с, так что v ~ 7( 10-8 см/с. Для d = 1 мкм t = 0,4 ч, d = 10 мкм t = 4 ч, d = 40 мкм t = 16 ч, d = 400 мкм t = 400 ч. Отметим, что формула (7.19) справедлива для кристаллов KCl, KBr, KJ с радиусами пор R ~ 10-3 ( 7(10-2 см.

Таким образом, при сращивании стандартных пластин кремния с толщинами d < 400 мкм появляющиеся поры на границе сращивания могут быть в принципе удалены из кристалла посредством импульсного термического нагрева с характеристиками Т ~ 103  К/с и Т ~ 0,8·Тпл. Этот процесс может быть ускорен, если провести утончение одной из пластин до требуемых размеров (d ~ 10(30 мкм), а затем структуру подвергнуть импульсному нагреву. Эта операция удаления пор во многом аналогична операции осветления в технологии получения стекла.

### 7.9.4. Скорость движения пор в неоднородном поле напряжений при разных механизмах перемещения

Cкорость движения пор в поле градиента напряжений определяется диффузионными потоками в объеме матрицы (кристалле) и поры и на поверхности раздела. В случае, когда поток вакансий (атомов) вызывается перепадом нормальных напряжений ( на границах пор ((пп, то |(| ( ((пп/Lп и (( – химический потенциал вакансий (атомов)) и скорость имеет порядок величины

.                                               (7.20)

Если, например, напряжение ((пп ~ 10 Дж/см3 (~ 108 эрг/см3) еще не превышает предел текучести, то при D ~ 10-10 см2/с, ( ~ 10-23 см3, Т ~ 103 K, Lп ~ 10-4 см, v ~ 1 Å/c. За время ~ 104 c пора под действием таких напряжений пройдет расстояние Lп ~ 10-4 см.

Для скорости движения пор в поле напряжений, обусловленных поверхностными диффузионными потоками, согласно [12, 13], имеем выражение

.                                      (7.21)

Если, например, (1 ~ ((пп/Lп ~ 1013 Дж/см4 (1012 эрг/см4), Ds ~ 10-7 см2/с, ( ~ 10-23 см3, T ~ 103 K, то, согласно (7.21), v ~ 102 Å/c при R ~ 102 Å и v ~ 1 Å/c при R ~ 104 Å.

### 7.9.5. Диффузионное движение пор вблизи границы кристалла, обусловленное поверхностной диффузией

Рассмотрим пору в упругоизотропном кристалле кремния с изотропными свойствами поверхности. В этом случае в бесконечном кристалле пора имеет сферическую форму, а напряжение на расстоянии r от центра поры определяется выражением

,                             (7.22)

где суммарное давление на поверхность кристалла

(7.23)

слагается из давления газа в поре Р0 и лаплассовского давления PL = – 2 (/R (( – коэффициент поверхностного натяжения). Если кристалл подвергнут внешнему давлению, то под Р0 понимают разность давлений газа внутри поры и внешнего.

В ограниченном кристалле поле напряжений уже не может определяться формулой (7.22), поскольку из нее вытекает существование поверхностной плотности сил (– единичный вектор внешней нормали к поверхности), возникающие на границе кристалла под действием внутренних напряжений. Под их действием пора будет двигаться перпендикулярно границе, а ее форма будет искажаться. При этом, если основную роль играют поверхностные диффузионные потоки, то скорость поры v и изменение ее формы даются формулами

,                             (7.24)

.                 (7.25)

Для случая малых значений относительного искривления поры

.                                          (7.26)

Из формулы (7.24) видно, что в асимптотическом случае при R<<L (L – расстояние от центра поры до границы кристалла) пустые поры (P = – 2(/R) должны двигаться от границы кристалла, а поры, заполненные газом, давление которых превышает лаплассовское давление (P > 0), – к границе. Скорость пропорциональна коэффициенту граничной диффузии и резко зависит от расстояния до границы L, изменяясь обратно пропорционально L4. Быстрее будут двигаться поры большого радиуса, причем в случае пустых пор v ~ R, а в случае пор, заполненных газом под высоким давлением (P >> 2(/R), v ~ R2.

Если, например, в кремнии Ds ~ 10-6 см2/с, Т ~ 103 K, ( ~ 10-23 см3, Р ~ 0,1 Гн/м2 (~ 109 дн/см2), R ~ 10-5 см, L ~ 10-4 см, то v ~ 10-9 см/с (0,1 Å/c) и пора перемещается на расстояние L за время ~ 105 c.

Отметим, что учет изменения объема и формы поры и движение ее центра тяжести вблизи границы, обусловленные объемной диффузией, приводят к ее симметричному заплыванию или росту. На качественном уровне эта задача исследована в [12,13].

### 7.9.6. Диффузионное движение пор под действием сил со стороны дислокаций

Известно [12,13], что диффузионное движение пор может быть вызвано упругими полями напряжений дислокаций. Скорость этого движения при высоких температурах пропорциональна градиенту напряжений. Если основную роль играют диффузионные потоки на аморфизированной границе поры с матрицей, то скорость сферической поры, находящейся на расстоянии b от прямолинейной дислокации, имеет вид:

,                                             (7.27)

.                                             (7.28)

Если основную роль играют диффузионные потоки, то в формуле (7.27)

.                                             (7.29)

Для заполненных пор на дислокациях свойственны изменения механизма и закономерности ползучести (, т.е. деформирование решетки кремния. В этом случае скорость движения пор вместе с дислокациями дается выражением

.                                            (7.30)

Здесь (bl – сила внешних напряжений. Если, например, Ds(a/R((D, ( ~ 10-23 см3, Т ~ 103 K, Ds ~ 10-7 см2/с, а  ~ b ~ 3 Å, R ~ 3(10-6 см, l ~ 10-6 см, ( ~ 10 Дж/см3 (108 эрг/см3), то v ~ 10  Å/c, т.е. скорость весьма значительна. Таким образом, скорость движения пор может зависеть от скорости ползучести дислокаций, так как поры "конденсируются" на них. В этом случае скорость движения пор за счет избыточных вакансий в поле дислокаций равна

(7.31)

в случае поверхностной диффузии и в случае объемной диффузии

.                                                (7.32)

При ( ~ 10-23 см3, lg ~ 10-4 см, Ds ~ 10-5 см2/с, (Cv/Cv ~ 10-2 имеем, согласно (7.32),

см/с.                                       (7.33)

Поэтому малые поры с R ~ 10-5 см имеют

v ( 10 Å/c.                                                 (7.34)

В работах [12, 13] утверждается, что диффузионное движение дислокаций с закрепленными на них порами приводит к уменьшению их размеров. До полного исчезновения поры с начальным радиусом R0 дислокация проходит путь

.                                           (7.35)

Из формулы (7.35) следует, что

.                                                    (7.36)

При x( ~ lg ~ 10-3 см величина R/b ~ 103. Эта оценка показывает, что поры с R < 10-5 см успевают исчезнуть прежде, чем дислокация выйдет к поверхности.

### 7.9.7. Рекристаллизация, спекание и залечивание пор

Возможность перемещения и залечивания пор на границе сращивания тесно связана с процессами рекристаллизации и спекания на поздних стадиях термообработки (при высоких температурах), когда возможны процессы вязкого течения (пластической деформации). При этом возможны процессы увеличения размеров пор (разбухание) и их уменьшения (усадка). Для нас интересны процессы уменьшения размеров пор в ходе спекания.

Если вдоль дислокации расположена цепочка пор, то, залечиваясь, эти поры являются источниками вакансий, поддерживая пересыщение в области дислокаций. Это приводит к перемещению дислокаций вместе с залечивающейся порой. Отношение скорости поступательного движения поры и скорости изменения ее радиуса имеет порядок величины

.                                  (7.37)

Такой же порядок величины имеет отношение v/R в случае близких значений радиусов пор.

Если поры находятся в кристалле, содержащем большое количество дислокаций, и расстояние между дислокациями значительно меньше радиуса пор, то движение осуществляется за счет механизма вязкого течения, описываемого формулой (7.37).

Заметим, что и в отсутствие взаимодействия пор, расположенных в однородной вязкой среде, в процессе спекания поры будут сближаться в результате уплотнения среды. Уплотнение при равномерном распределении пор происходит во всем объеме однородной пористой среды, поэтому любые две поры будут сближаться с относительной скоростью v1 – v2, пропорциональной расстоянию между их центрами

,                                          (7.38)

где ull – скорость деформации пористого кристалла. На это движение пор, обусловленное усадкой, будет накладываться перемещение, обусловленное упругодиффузионным взаимодействием или броуновским движением.

Кинетика сближения пор в процессе их залечивания в поле упругих напряжений дислокаций изучалась в [12,13] с кристаллом NaCl с порами. В отдельных образцах существовали поры и ансамбли пор с линейными размерами R ~ 10-1 ( 10-2 см. Из-за прозрачности кристаллов NaCl легко было наблюдать за залечиванием пор. Залечивание пор проводилось при температуре 700 – 750 (С в автоклаве под давлением 20 ( 30 кг/см2. В указанных условиях деформирование матрицы происходило при помощи вязкого течения.

Важным в технологии сращивания является удаление и залечивание пор и полостей, пустых и заполненных газом, образующихся на поверхности раздела сращиваемых пластин (см. работы [1–8]). Здесь сразу же следует отметить тот факт, что очень крупные поры и полости с размерами порядка толщины утоняемого слоя dут ~ 10 – 30 мкм вcкрываются в процессе утонения одной из кремниевых пластин.

Возникает задача о движении и залечивании пор и полостей диаметром ( 30 мкм. Эта задача может быть рассмотрена на примере модели, предложенной в [12,13]. Несмотря на приближенный характер самой модели, решение задачи дает возможность оценить порядок величин времен движения и залечивания пор и полостей.

Рассмотрим процесс залечивания пор, основанный на теории изменения объема и формы поры и движения ее центра тяжести вблизи границы утоненного слоя кремния, обусловленного объемной диффузией вакансий. Объемные потоки вакансий, направленные от поры или к поре в бесконечном кристалле, приводят к ее симметричному залечиванию или же к росту [12,13]. Скорость изменения объема поры ( или ее радиуса R в кристалле бесконечных размеров с равновесной концентрацией вакансий на бесконечном расстоянии равна [12,13]

(7.39)

и определяется коэффициентом объемной диффузии атомов D и разностью давления газа в поре Р0 и лаплассовского давления PL = – 2(/R, где ( = 103 эрг/см2 – коэффициент поверхностного натяжения. Здесь ( = 1/N0, N0 – число атомов в 1 см-3; kB – постоянная Больцмана, Т – температура, t – время. В случае конечного расстояния от поры до границы L скорость движения центра тяжести поры дается выражением [12,13]

,                                (7.40)

где  – вектор нормали к поверхности поры. Из формулы (7.40) следует, что пустые поры (P = –2(/R) должны двигаться от границы кристалла, а поры, заполненные газом, давление которого превышает лапласовское давление (Р>0) – к границе (см. выше).

В рассматриваемом случае малых величин R/L скорость (7.40) значительно меньше (примерно в (L/R)2 раз) скорости изменения среднего радиуса dR/dt [12, 13]. Поэтому за время залечивания поры с Р<0

;      P = PL                               (7.41)

она успевает уйти от границы сращивания в глубь неутонченной подложки на расстояние порядка R0(R0/L0)2, значительно меньшее, чем ее радиус R0. Здесь R0 – начальный радиус сферической поры.

Радиус поры с ее положительным давлением Р > 0 увеличивается и одновременно ее центр тяжести перемещается в сторону границы. За время

,        ,                  (7.42)

в течение которого происходит увеличение радиуса поры до значения ~ L0 и передний участок поры достигает границы кристалла (поверхности утонченного слоя), центр тяжести такой поры также сместится на расстояние, сравнимое с L0. Здесь L0 – начальное расстояние от центра сферической поры до границы кристалла.

Оценим по формулам (7.41), (7.42) порядок величин времен залечивания пор с различными значениями R0(L0). Пустые поры (Р < 0) движутся от границы сращивания в глубь неутонченной подложки и их радиус уменьшается, стремясь к нулю. Оценки по формуле (7.41) при ( ~10-23 см3, kB = 1,38(10-16 эрг(K-1, Т = 1200 К, D ~10-8 см 2/с [12, 13] дают: для радиуса поры R0 = 1 мкм = 10-4 см, (r(1,0 мкм) = 414 с = 0,115 ч; для радиуса R0 = 10 мкм = 10-3 см, (r(10 мкм) = 4,14((105 с = 115 ч и для радиуса R0 = 30 мкм = 3 (10-3 см, (r(30 мкм) = 1,1(107 с = 3090 ч. Поры с газом (Р > 0) движутся от границы сращивания к поверхности утоненного слоя и их радиус увеличивается до значения R0 ~ L0 (L0 – расстояние от центра поры до границы кристалла); после чего пора вскрывается. Оценки (L по формуле (7.42) при ( ( 10-23 см3, kB = 1,38(10-16 эрг(К-1, Т = 1200 К, D ~10-8 см2/с дают: для L0 ~ R0 = 1,0 мкм = 10-4 см, (L(1,0 мкм) = 828 с = 0,23 ч; для L0 ~ R0 = 10 мкм = 10-3 см, (L (10 мкм) = 8,28(104 с = 23 ч и для L0 ~ R0 = 30 мкм = 3(10-3 см, (L(30 мкм) = 7,45(105 с = 207 ч. Из этих оценок (ч и (L следует, что эти величины резко зависят от R0 и L0 . В частности, очень малые поры с размерами R0 ( 1 мкм залечиваются за время ( 1 ч, а поры с размерами R0 ( 10 мкм – за время в несколько десятков часов. Очень большие времена залечивания свойственны порам с R0 ( 30 мкм.

Далее наши оценки показали, что при низких температурах термообработки (Т ( 100 (С) скорости движения v пор (микрополостей) резко уменьшаются, а времена залечивания ( увеличиваются на много порядков величин. Отсюда следует, что при комнатной температуре времена залечивания ( очень велики, а скорости движения v очень малы, так что поры можно считать практически неподвижными. Экспериментальные данные, приведенные в [1–8], подтверждают эти выводы теории.

В заключение отметим, что те же самые порядки величин скоростей движения и времен залечивания свойственны и включениям второй фазы (частицы пыли, преципитаты различных металлов, кремния и т.д.) на границе раздела сращиваемых пластин кремния.

Таким образом, рассмотренные особенности сращивания пластин кремния и залечивания пор и полостей на границе раздела сращивания, несомненно, способствуют лучшему пониманию технологического процесса получения качественных структур "кремний на диэлектрике". Проведенные оценки характерных времен различных стадий процесса имеют, в свою очередь, практическую значимость при проведении процесса в целом.

## 7.10. Пористый кремний в технологии прямого соединения

При изготовлении полупроводниковых приборов и интегральных схем возникает необходимость в получении покрытий из полупроводников, диэлектриков, металлов на поверхности пористого кремния, на стенках капиллярных щелей, отверстий и углублений для планаризации структур, изготовления конденсаторов, вертикальных межсоединений, полевых транзисторов с вертикальными каналами и т.д. Для получения покрытий используют стационарные и импульсные термохимические реакции парогазовых смесей при атмосферном и пониженном давлении. В работах [14,15] предложены аналитические модели осаждения кремния на стенках капилляров и пор в подложках кремния для импульсного и стационарного CVD-процесса, позволяющие оценивать однородность скоростей роста и толщин слоев кремния, а также времена зарастания устьев пор и капилляров для различных условий тетрахлоридного процесса. Рассматривались два предельных случая ведения этого процесса: чисто диффузионный (в отсутствие вынужденной конвекции парогазовой смеси) и процесс с течением парогазовой смеси в порах или капиллярах со звуковыми скоростями. В настоящей работе на примере тетрахлоридного процесса рассматривается случай течения парогазовой смеси в порах и капиллярах при произвольных числах Рейнольдса (произвольных скоростях).

### 7.10.1. Теория и экспериментальные исследования заращивания пористых слоев

Согласно [16], при течении парогазовой смеси при низких давлениях или через отверстия очень малых размеров (поры или капилляры) реализуется режим так называемого молекулярного течения. В этом случае длина ( среднего свободного пробега молекул SiCl4 в парогазовой смеси, равная 2,96(10-5 см при условиях ведения стандартного тетрахлоридного процесса, может иметь значение того же порядка, что и диаметр поры или капилляра d0. При таком потоке парогазовой смеси молекула SiCl4 движется независимо от других (H2, SiCl4) молекул. Когда ( составляет величину 1 – 65 % диаметра поры или капилляра, слой парогазовой смеси у стенки поры или капилляра приобретает некоторую скорость скольжения. Такой поток парогазовой смеси называют скользящим и рассматривают как сочетание ламинарного и молекулярного потоков.

Наличие скользящего потока характеризуется значением газокинетического параметра

= 0,014 ( 1,0.                            (7.43)

При Х ( 1,0 наблюдается молекулярное течение, при Х ( 0,014 – ламинарное течение парогазовой смеси.

Среднюю скорость молекулярного течения парогазовой смеси в поре или капилляре, согласно [17], можно оценить по формуле

.                             (7.44)

Здесь ( – плотность парогазовой смеси, R0 – радиус поры или капилляра, М – молекулярная масса SiCl4, R – универсальная газовая постоянная, Ts – температура в поре или капилляре, (P – перепад давления в поре или капилляре длиной l.

В случае ламинарного течения, имеющего место в порах или капиллярах, скорость парогазовой смеси определяется по формуле

,                                 (7.45)

где  – скорость потока парогазовой смеси на оси поры или капилляра,  – средняя скорость потока парогазовой смеси, r – радиальная координата.

Режим течения парогазовой смеси характеризуется числом Рейнольдса

Re = ((d0 / (.                                         (7.46)

Можно показать, что для стандартных условий ведения тетрахлоридного процесса число Рейнольдса может быть записано в виде

Re = 0,382(((0(d0).                                       (7.47)

Динамический пограничный слой, возникающий на поверхности поры или капилляра, зависит от числа Рейнольдса и в общем случае может быть ламинарным или турбулентным (при ((0(d0) ( 103 см2/с). Толщина пограничного слоя в случае ламинарного течения ( ( d0(Re-0,5, а при турбулентном течении ( ( d0(Re-0,2. Отметим, что турбулентный пограничный слой реализуется лишь при очень высоких значениях (0 ( 105 см/с и в очень толстых капиллярах d0 ( 100 мкм. В остальных случаях, таким образом, реализуются лишь молекулярное (d0 ( 10-5 см) и ламинарное (d0 ( 10-4 см) течения, а также промежуточное скользящее течение.

Задачу расчета скорости роста слоев кремния в порах или капиллярах, таким образом, можно рассмотреть единым образом исходя из уравнения материального баланса по ключевому реагенту SiCl4 для изотермического процесса массопереноса и химического превращения на поверхности. Различие при этом в описании процесса роста для случая молекулярного, скользящего, ламинарного и турбулентного течения в порах и капиллярах определяется выбором значений коэффициента диффузии, линейной скорости потока парогазовой смеси и коэффициента массопереноса.

Уравнение материального баланса для ключевого реагента, например, для парогазовой смеси состава SiCl4 + H2 при избытке водорода для случая изотермического процесса массопереноса и химического превращения на поверхности поры или капилляра запишем в цилиндрической системе координат (r, z)

.                          (7.48)

Граничные условия для (7.48) следующие:

на входе в капилляр (пору)

z = 0 ;     x = x0,                                         (7.49)

на поверхности капилляра (поры)

z ( 0 ;            r = R0,

.                       (7.50)

Здесь x0 – концентрация ключевого реагента (например SiCl4) на входе в капилляр (пору) или капилляр, xs – поверхностная концентрация ключевого реагента, xeq – равновесная концентрация ключевого реагента, ( – коэффициент массопереноса ключевого реагента, ks – константа скорости реакции первого порядка гетерогенного превращения ключевого реагента на поверхности

Это эквивалентно равенству при условии, что скорость роста слоев определяется процессом химического превращения на стенках и массопереносом ключевого реагента

(7.51)

на оси капилляра (поры)

z ( 0,    r = 0,    .                                    (7.52)

,                                    (7.53)

где ks0 – предэкспоненциальный множитель, Е – кажущаяся энергия активации, Ts – температура поверхности капилляра (поры).

Нетрудно убедиться, что решение уравнения (7.48) с граничными условиями (7.49), (7.51), (7.52) имеет вид:

,            (7.54)

где (n – корни трасцендентного уравнения

(n((J1((n) – Da(J0((n) = 0;   (n = (n / R0.                (7.55)

Здесь J0(x), J1(x) – функции Бесселя, (0 – средняя линейная скорость потока парогазовой смеси при нормальных условиях; D – коэффициент молекулярной диффузии ключевого реагента в водороде

(7.56)

Здесь D0 – значение D при нормальных условиях (при молекулярном течении в качестве D0 следует использовать коэффициент кнудсеновской диффузии где – средняя тепловая скорость молекул SiCl4), T0 = 273 К, P0– атмосферное давление, P – общее давление в поре или капилляре. Отметим, что коэффициент массопереноса в зависимости от условий процесса определяется выражением ( = D/R0 (при малых числах Рейнольдса Re ( 15) или ( = D/( (при больших числах Рейнольдса) [16]. Число Дамкеллера равно

.                             (7.57)

Запишем выражение скорости роста Vp(z) для общего случая переходного режима процесса в поре или капилляре. При отсутствии стационарного пограничного слоя (малые числа Рейнольдса) вычисление потока SiCl4 к поверхности капилляра (поры), согласно [18], с использованием (7.54) дает

,      (7.58)

здесь

;                    (7.59)

( – термодинамический параметр, характеризующий долю осаждающегося кремния от его общего количества, поступающего к поверхности

( = 1 – xeq / x0.                                       (7.60)

Видим, что процесс роста слоев кремния на стенках капилляра (поры) определяется диффузией ключевого реагента из объема и его химическим превращением на поверхности.

При наличии вблизи поверхности поры или капилляра стационарного пограничного слоя, наряду с (7.58), возможен случай, когда скорость роста определяется массопереносом ключевого реагента через пограничный слой и его химическим превращением на поверхности

.        (7.61)

Отметим, что для облегчения расчетов использовались лишь первые корни (1 уравнения (7.61). При расчетах по (7.61) принимаем ( ( ((z)

,                         (7.62)

где (0 и ((Ts) – плотность при нормальных условиях и динамическая вязкость водорода, соответственно.

Формулы вида (7.58), (7.61) описывают процессы осаждения слоев материалов (в данном случае кремния) из парогазовых смесей различного состава на стенках капилляров (пор) для всех возможных режимов. Выясним, какие асимптотические режимы могут осуществляться при этом. Из (7.58) следует, что если первый член в знаменателе гораздо меньше второго, то (7.58) переходит в выражение, которое описывает процесс, протекающий в кинетической области. Если, наоборот, в (7.58) первый член в знаменателе гораздо больше второго, то эта формула описывает внешнедиффузионную область протекания процесса.

Из (7.61) при наличии стационарного пограничного слоя в случае, когда первый член в знаменателе гораздо меньше второго, получаем формулу, которая описывает процесс, протекающий в кинетической области. Если второй член в знаменателе (7.61) гораздо меньше первого, получаем формулу, которая описывает процесс во внутридиффузионной области.

С учетом сказанного выше можно сделать практически важные выводы, основанные на теории и имеющихся экспериментальных данных для тетрахлоридного и гидридного процессов роста слоев кремния. Согласно экспериментальным данным [14,17] и оценкам по формуле (7.62), стационарный пограничный слой на поверхности пор и капилляров диаметром ( 1 мкм не реализуется. В этих условиях скорость роста для этих CVD-процессов описывается формулой (7.58). При этом в области Ts ( 1273 K для гидридного процесса (парогазовая смесь состава SiH4+ H2) и Ts ( 1373 K для тетрахлоридного процесса (парогазовая смесь состава SiCl4 ( H2 ) рост слоев кремния осуществляется в кинетической области и определяется формулой

.          (7.63)

При Ts ( 1273 К для гидридного процесса и Ts ( 1373 K для тетрахлоридного процесса формула (7.58) переходит к виду

,                        (7.64)

описывающему процесс во внешнедиффузионной области.

Из (7.63), (7.64) следует, что скорость роста Vp(z) зависит от координаты z по экспоненциальному закону при остальных фиксированных технологических параметрах процесса (P, Ts, (0, x0). Из (7.59), (7.63) видна также зависимость Vp(z) от R0 и (0. В частности, при достаточно высоких значениях линейной скорости потока парогазовой смеси достигается высокая равномерность скорости роста по длине поры или капилляра, что имеет важное практическое значение в процессах зарастания при производстве полупроводниковых приборов и интегральных схем [14].

### 7.10.2 Осаждение слоев кремния на стенках пор и капилляров из парогазовых смесей

В работе [15] были проведены расчеты скоростей роста Vp(z) и времен зарастания tg устьев пор или капилляров в кремнии для наиболее вероятного значения R0 = 50 Å [17] (в этом случае процесс роста осуществляется в режиме молекулярного течения, поскольку ( существенно больше d0)

tg = 2R0 / Vp(0)                                        (7.65)

для стандартных условий тетрахлоридного процесса (парогазовая смесь состава SiCl4 + H2). Как и в [18], в качестве базовых значений технологических и физико-химических параметров принимали характеристики опытно-промышленной эпитаксии кремния: P = P0 = 1,013(106 дин/см2; x0 = 10-2 мол. доли; Ts = 1473 K; ks ( 107 см/с; Е = 38000 кал/моль; Dk = 0,137 см2/с; R = 8,31·107эрг/(моль); K = 1,987 кал/(моль(К); ((1. Оценка по формуле (7.57) значения ksef для тетрахлоридного процесса показала, что ksef ( ks, так как ( = D/R0 ( 105 см/с, в то время как ks ( 23 см/с. Далее оценили по (7.57) значение Da и нашли из (7.55), что (1 ( 10-5. Таким образом, для расчетов использовали формулу (7.63), описывающую процесс в кинетической области. В [15] приведены рассчитанные по формуле (7.63) зависимости Vp(z) для (0 = 10-3 – 104 см/с. Из этих данных установили, что для наиболее вероятных малых скоростей потока парогазовой смеси для стандартных условий тетрахлоридного процесса (0 ( 10-2 см/с (малоинтенсивная вынужденная конвекция, рециркуляция парогазовой смеси в поре, обязанная гидродинамическим неоднородностям потоков, диффузионные потоки и т.д.) скорость роста слоев кремния уменьшается примерно в 103 раз на расстоянии порядка 1 мкм. Отметим, что толщина пористого кремния на подложках кремния обычно составляет 1 – 5 мкм. Таким образом, уже при (0 = 1 см/с скорость роста уменьшается примерно в 103 раз на расстояниях порядка 100 мкм. Дальнейший рост (0 приводит к резкому увеличению равномерности зарастания объема капилляров (пор). Эти факты имеют практическое значение при производстве полупроводниковых приборов и интегральных схем и качественных структур "кремний на диэлектрике". В частности, процесс роста эпитаксиальных слоев кремния при (0 ( 10-2 см/с на пористом кремнии приводит к очень быстрому зарастанию устьев капилляров (пор) (за время tg ( 10-4 ( 10-3 c) [15]. При этом большая часть объема поры по ее длине остается пустой. Это способствует созданию на поверхности пористого кремния (при ее эпитаксиальном заращивании) области пустот, по которой происходит разъединение сращиваемых пластин кремния в процессе термообработки. Это одна из наиболее важных стадий современного технологического процесса производства качественных структур "кремний на изоляторе" обосновывается результатами расчетов, приведенными в работе [15].

# CПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ К ГЛАВЕ 7

1. Sensor Technology Devices Ed. Ljubisa Rustic. Boston - London: Artech House, 1994. P. 157 – 201.

2. Tong Q.-Y., Goesele U. A Model of Low-Temperature Wafer Bonding And Its Applications // J. Electrochem. Soc. 1996. V. 143. № 5. P.  1773 – 1779.

3. Tong Q.-Y., Goesele U. Wafer Bonding and Layer Splitting for Microsystem // Adv. Mater. 1999. V. 11. №17. P.1409 – 1425.

4. Tong Q.-Y., Goesele U. Semiconductor Wafer Bonding: Science, Technology. Wiley, New York. 1998. 326 p.

5. Тимошенков С.П., Прокопьев Е.П. Некоторые вопросы теории сращивания стандартных пластин кремния // Оборонный комплекс - научно-техническому прогрессу России. 1999. № 3. С. 35 – 44.

6. Прокопьев Е.П., Тимошенков С.П., Калугин В.В. Технология КНИ структур // Петербургский журнал электроники. 2000. № 1. С. 8 – 25.

7. Тимошенков С.П., Прокопьев Е.П., Дьячков С.А., Калугин В.В. Очистка и активация поверхности в методе прямого соединения пластин кремния с использованием химической сборки поверхности методом молекулярного наслаивания с целью получения КНИ структур // Оборонный комплекс - научно-техническому прогрессу России. 2000. № 3. C. 75 – 84.

8. Timoshenkov S.P., Prokopiev E.P. Possibility of silicon wafers bonding with chemical assembling of surface by molecular layers arrangement method // Abstracts on NATO Advanced Research Workshop (NATO ARW). Ukraine. Kyiv, October 2 – 5, 2000. C.23,24.

9. Громов В.Т., Шукайло В.П., Крушинская Т.Н., Ворожцова И.В. Радиационные эффекты в субмикронных интегральных КМОП-транзисторах на структурах кремний на изоляторе // Радиационная стойкость электронных систем. СПЭЛС. 2002. Вып. 5. С. 103, 104.

10. Калашников О.А., Никифоров А.Ю., Гафаров П.М., Машевич П.Р. Результаты исследования радиационной стойкости БИС КНИ ПЗУ емкостью 2 Мбит// Радиационная стойкость электронных систем. СПЭЛС. 2002. Вып. 5. С. 51, 52.

11. Никифоров А.Ю., Скоробогатов П.К. Влияние масштабирования на стойкость КНИ приборов к импульсному ионизирующему излучению // Радиационная стойкость электронных систем. СПЭЛС. 2002. Вып. 5. С. 87, 88.

12 Гегузин Я.Е., Кривоглаз М.А. Движение макроскопических включений в твердых телах. М.: Металлургия, 1971. 344 с.

13. Тимошенков С.П., Прокопьев Е.П., Дягилев В.В. Движение и залечивание пор и полостей вблизи границы сращивания стандартных пластин кремния // Известия вузов. Электроника. 1998. № 5. С. 39 – 44.

14. Прокопьев Е.П. Исследования в области технологии получения слоев кремния и сложных систем. М., 1994. 138 с. - Деп. в ЦНИИ "Электроника". Р-5500.

15. Прокопьев Е.П., Зотов В.В., Тимошенков С.П. Модель осаждения слоев кремния на стенках капилляров и пор из парогазовых смесей // Материаловедение. 1998. №3. С. 2 – 4.

16. Перри Дж. Справочник инженера-химика. Т.1. Л.: Химия, 1969. 640 с.

17. Демидович В.М., Демидович Г.Б., Козлов Н.М., Петров А.А. Электрофизический метод определения радиусов пор в пористом кремнии // Вестник МГУ. Сер.3. Физика, Астрономия.1998. № 1. С. 55.

18. Прокопьев Е.П., Петров С.В., Белоусов В.С. Опытно-промышленная эпитаксия кремния: новая аналитическая модель // Петербург. журнал. электроники. 1996. № 1. С. 29.

# Text boxes

Линия полирования

Линия полирования

Оксид

Опорная