НОВЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДА 
МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
В РОССИИ

А.Г.ШИРОКОВА, Л.А.ПАСЕЧНИК, С.П.ЯЦЕНКО

Институт химии твердого тела УрО РАН,
Екатеринбург, Россия

Микрокапсулирование является уникальной методикой, позволяющей включать активные реагенты в поры полимерной матрицы, где они удерживаются силами физического взаимодействия. В микрокапсулах можно хранить и транспортировать вещества в жидком, твердом и даже газообразном состоянии в зависимости от цели применения [1]. Микрокапсулы предотвращают разложение инкапсулированных веществ под воздействием факторов окружающей среды, позволяют контролировать их выделение, а что касается лекарственных веществ, то могут маскировать их вкус и запах.

В ИХТТ УрО РАН осуществлен синтез микрокапсул (МК), содержащих макроциклы и фосфорорганические соединения, являющиеся эффективными экстрагентами, а также их смеси. Для получения микрокапсул, содержащих дибензо-18-краун-6 (ДБ18К6), 18-краун-6 (18К6), трибутилфосфат (ТБФ), ди(2-этилгексил)фосфорную кислоту (Д2ЭГФК), ДБ18К6/ТБФ, ДБ18К6/Д2ЭГФК был применен метод суспензионной полимеризации в присутствии инициатора реакции – динитрила азодиизомасляной кислоты и мономеров – стирола и дивинилбензола [2].

Синтезированные материалы имеют глобулярную структуру, при которой каждая индивидуальная глобула состоит из большого числа микроглобул, образующихся в процессе выделения экстрагента в отдельную фазу. Размер МК и пространство между ними зависят от типа и объема используемого экстрагента, типа сополимера, а также степени сшивки. Определены физические и физико-химические характеристики синтезированных материалов (таб. 1).

Найдены оптимальные условия экстракции скандия и иттрия. При определенных условиях извлечения материалы проявили достаточно высокую селективность (таб. 2, рис. 1).

Таблица 1

Физические и физико-химические характеристики синтезированных МК

| № | Экстрагент | Степень извл-я скандия, % | Удельная пов-ть пор, м2/г | ( при 21ºС, г/см3 | Обменная емкость, мг Sc/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТБФ (коммерч.) | 72 | 20.4 | 1.404 | 240 |
| 2. | ТБФ | 82 | 0.4 | 1.298 | 241 |
| 3. | ТБФ + ДБ18К6 | 44 | 0.9 | 1.204 | 212 |
| 4. | Д2ЭГФК | 100 | 5.7 | 1.050 | 242 |
| 5. | Д2ЭГФК+ДБ18К6 | 59 | 36.9 | 1.337 | 223 |
| 6. | ДБ18К6 | 75 | 0.4 | 0.986 | 240 |

Таблица 2

Экстракционная активность МК

| Экстрагент | Степень извлечения из индивидуальных растворов, % | Степень извлечения из смеси растворов, % |
| --- | --- | --- |
|  | Y | Sc | Y | Sc |
| ТБФ | 2 | 82 | 6 | 34 |
| ТБФ/ ДБ18К6 | 0 | 44 | 20 | 23 |
| Д2ЭГФК | 16 | 100 | 14 | 100 |
| Д2ЭГФК/ ДБ18К6 | 12 | 59 | 28 | 78 |
| ДБ18К6 | 11 | 75 | 16 | 5 |
| 18К6 | 3 | 40 | - | - |

Рис. 1. Кривые экстракции Sc из 6 М раствора H2SO4: 1) MК-TБФ (комм.); 2) MК-TБФ; 3) MК-TБФ/ДБ18К6; 4) MК-Д2ЭГФК; 5) MК-Д2ЭГФК/ДБ18К6; 6) MК-ДБ18К6.

Особенности поведения экстрагентов при их инкапсулировании обнаружены методом ИК–спектроскопии. Так, например, при инкапсулировании Д2ГЭФК кислота теряет часть гидратной оболочки и в дальнейшем извлекает скандий из сильнокислых растворов H2SO4 по катионообменному механизму. Экстракция скандия в тех же условиях МК–ДБ18К6 происходит путем включения катиона металла в полость макроцикла с образованием комплекса «гость-хозяин». Подобное взаимодействие имеет место при получении МК, содержащих ТБФ+ДБ18К6, Д2ЭГФК+ДБ18К6, в первом случае с образованием аддукта, во втором – с проникновением протона в полость краун-эфира и формированием комплекса «хозяин-гость». Эти взаимодействия, приводящие к частичному блокированию активных центров обоих экстрагентов, проявляются на практике как антисинергетный эффект. При экстракции скандия образуется тройной комплекс, а степень извлечения металла снижается. Для инкапсулированного ТБФ не найдено различий в гидратно-сольватном механизме экстракции скандия по сравнению с его жидким состоянием.

В отличие от ионитов МК имеют высокоразвитую мезо- и макропористую структуру, обеспечивающую высокую скорость диффузии ионов металлов вглубь МК (рис. 2).

а	б	в

Рис. 2. СЭМ- фотографии скола МК (стирол-дивинилбензол), экстрагент: а – дибензо-18-краун-6 (ДБ18К6), б – трибутилфосфат (ТБФ), в – 18-краун-6 (18К6).

При анализе СЭМ-фотографий скола и поверхности гранул, содержащих ДБ18К6, показано, что добавка полярного растворителя способствует формированию структуры объемных «холлов» и рельефной пористой поверхности, в присутствии неполярного растворителя возникает складчатая структура, пронизанная каналами, с мелкопористой поверхностью. Отсутствие растворителя приводит к получению плотных материалов и сглаживанию поверхности. Вероятно, процесс формирования микрокапсул проходит через образование полимерной матрицы вокруг капель раствора экстрагента, когда вследствие температурного режима реакции кипящий растворитель удаляется во внешнюю среду, образуя каналы в полимерной матрице и поры на поверхности гранул. Установлено, что при отсутствии двух бензольных колец в формуле краун-эфира (18К6) формируется плотная однородная структура с гладкой поверхностью и одиночными «холлами». Это приводит к изменению экстракционной активности.

Путем локального микрорентгеноспектрального анализа кислорода было установлено, что распределение краун-эфира происходит равномерно по всему объему синтезированного материала. Экстрагент удерживается в «холлах» в виде полимолекулярного адсорбированного слоя, и это его состояние называется «свободным». Жидкокапельное состояние, а также отсутствие химической связи с полимером обуславливает улучшенные кинетические характеристики МК по сравнению с ионообменными смолами, производство которых достаточно трудоемко и дорого. Емкость инкапсулированных фосфорсодержащих экстрагентов в 1.5 – 2 раза больше по сравнению с жидкостной экстракцией.

Синтез МК, обладающих структурой, пригодной для реэкстракции наноразмерных частиц металла очерчивает широкий круг их возможного применения. Полученные материалы имеют преимущества перед жидкими экстрагентами, т.к. пожаробезопасны, универсальны в эксплуатации, удобны при транспортировке, применении и хранении, экологичны. Они могут использоваться при извлечении металлов из сложных по химическому составу растворов, трудно очищаемых от взвесей и способных к эмульгированию: при комплексной переработке сырья, при утилизации техногенных месторождений, когда образуются высокоминерализованные пульпы сложного солевого состава.

Литература

- S. Kiyoyma, H.Ueno, K. Shiomori et al. // J. Chem. Eng. Japan. – 2001. – 34, № 1. – P.36.

- H. YoshizawaY. Uemura,Y. Kowano, Y. Hatate // J. Chem. Eng. Japan. – 1993. – 26, № 2. – P.199.