Модификация цементных композитов водорастворимыми аддуктами нанокластеров углерода Т. А. Низина, советник РААСН, д.т.н.; профессор; А. Н. Пономарев, к.т.н., профессор, ООО «НТЦ Прикладных Нанотехнологий», г. Санкт-Петербург; С. Н. Кочетков, аспирант Мордовский государственный университет; А. А. Козеев, научный сотрудник ООО «НТЦ Прикладных Нанотехнологий», г. Санкт-Петербург. На протяжении всей истории человечества ведутся непрерывные процессы поиска и разработки эффективных строительных материалов. Современное строительство связано с производством и переработкой значительных объемов бетонных смесей, от которых требуется высокая удобоукладываемость, сохраняемость достигнутого уровня реологических характеристик во времени, возможность повышения прочности бетона при одновременном снижении его себестоимости, в основном, за счет уменьшения расхода цемента, пластификаторов и наиболее дорогих добавок-модификаторов. В последние годы задача повышения технологичности (подвижности) бетонной смеси и прочности бетона, особенно в «молодом» возрасте, приобрела особое звучание в связи с расширением требований к высококачественным бетонам, применяемым при устройстве монолитных элементов зданий и сооружений. Подобные смеси должны обладать высокой подвижностью (П4 – П5) и более быстрым нарастанием прочности, что позволит ускорить возведение зданий и сооружений. На сегодняшний день экспериментально доказано, что добиться значительного улучшения прочностных и реологических параметров бетонных смесей на основе традиционных пластификаторов, наиболее широко используемыми из которых являются С-3 и СП-1, не представляется возможным. Данная задача может быть решена за счет применения новых эффективных добавок на основе поликарбоксилатов, отличающихся чрезвычайно высокой пластифицирующей способностью. Однако поликарбоксилатные пластификаторы являются достаточно дорогими, что приводит к росту себестоимости готовой продукции. В этих условиях крайне актуальной задачей является поиск и исследование путей снижения технологических концентраций данных пластификаторов в цементных растворах и бетонах. Одним из наиболее перспективных путей решения поставленной задачи является возможность использования недорогих модификаторов на основе водорастворимых аддуктов нанокластеров углерода (АНКУ), разработанных ООО «НТЦ Прикладных Нанотехнологий» (г. Санкт-Петербург), позволяющих снизить расход поликарбоксилатных пластификаторов, переводя их за счет модификации из «супер» в гиперпластификаторы [1]. Предлагаемые к использованию в качестве модификаторов водорастворимые соединения углерода позволяют получать устойчивые водные растворы, что значительно упрощает технологию их введения в состав растворных и бетонных смесей. Для предварительной оценки эффективности наномодификаторов были проведены экспериментальные исследования влияния 6 видов АНКУ на упруго-прочностные и реологические характеристики цементного камня. В ходе работы использовался портландцемент (ЦЕМ I 42,5Б), выпускаемый компанией ОАО "Мордовцемент" (далее - Мордовцемент). Также, учитывая ряд недостатков, присущих данному цементу (нестабильность состава, ложные сроки схватывания и т.д.), для сравнительного анализа были проведены аналогичные исследования на портландцементе (ЦЕМ I 42,5Б), выпускаемом компанией ОАО "ИскитимЦемент" (далее – Искитим), также достаточно широко применяемом в Мордовии (в частности, компанией ООО «КСМ»). В качестве контрольного был принят цементный раствор с В/Ц=0,27. Содержание суперпластификатора MF 1641 составляло 0,3% от массы цемента; водорастворимых аддуктов нанокластеров углерода – 2,5% от твердой фазы пластификатора. В ходе проведенных исследований выявлены существенные различия в характеристиках цементных композитов, изготовленных на базе Мордовцемента и Искитима, что свидетельствует о необходимости проведения исследования для выявления оптимальных концентраций пластификаторов и наночастиц отдельно для каждого вида цемента. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о положительном влиянии модификаторов АНКУ на реологические свойства смесей на основе цемента: увеличение подвижности и продолжительности ее жизнеспособности во времени (см. табл., рис. 1). Увеличение подвижности смесей при введении АНКУ позволяет, кроме уменьшения расхода пластификаторов, в ряде случаев снизить и В/Ц отношение, что, как следствие, приводит к повышению прочностных показателей растворов и бетонов. В целом, введение модификаторов АНКУ в смеси на основе Мордовцемента приводит к более значительному приросту расплыва по сравнению с составами на базе Искитима. В ходе проведения экспериментальных исследований была изучена кинетика твердения цементного теста. Установлено, что составы, модифицированные АНКУ, обладают более низкой скоростью набора пластической прочности по сравнению с контрольными составами (рис. 1 – 2), что говорит о лучшей сохраняемости реологических характеристик во времени и является положительным фактором. При этом предел прочности при сжатии (как для 7, так и для 28 суток твердения) значительно превосходит аналогичные показатели немодифицированных составов (рис. 2).

Таблица Расплыв цементного теста, модифицированного наночастицами АНКУ

Вид цемента Расплыв, см контроль контроль + 0,3%MF1641 Вид модификатора АНКУ 1 АНКУ2 АНКУ 3 АНКУ 4 АНКУ 5 АНКУ 6 Мордов- цемент 0 6,40 9,75 7,75 14,50 14,50 15,00 15,25 Искитим 7,50 13,25 12,50 14,30 15,80 17,25 15,40 17,20

Рис. 1 Кривые набора пластической прочности наномодифицированных цементных растворов на основе Мордовцемента

Рис. 2. Изменение пластической прочности растворной смеси (через 8 часов после затворения) и предела прочности при сжатии цементного камня на основе Мордовцемента

Из проведенного сравнительного анализа можно сделать вывод об экономической целесообразности использования водорастворимых аддуктов нанокластеров углерода для модификации цементных растворов и бетонов. Применение АНКУ не требует внесения значительных изменений в технологический процесс, позволяя использовать для изготовления бетонов и растворов существующее на предприятиях оборудование, что является дополнительным показателем экономической эффективности и гарантирует возможность достаточно быстрого внедрения водорастворимых аддуктов нанокластеров углерода в производство. Список используемых источников 1. Пономарев А. Н. Высококачественные бетоны. Анализ возможностей и практика использования методов нанотехнологии // Инженерно-строительный журнал. – СПб. 2009. №6(8). – С. 25–33. Нанохимическая лаборатория NCL Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 08-08-00151а.