ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА СЕЧЕНИЕ ПОГЛОЩЕНИЯ МЕЛКОЙ ПРОВОДЯЩЕЙ ЧАСТИЦЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

И.А. КУЗНЕЦОВА, Р.Р.ХАДЧУКАЕВ

Ярославский государственный университет, 150000 Ярославль, Россия

Электрические и оптические свойства проводящих частиц, характерный линейный размер R которых сравним с длиной свободного пробега носителей заряда λ, существенно зависят от механизма поверхностного рассеяния носителей заряда [1-2].

В типичных полупроводниках длина свободного пробега носителей заряда  при комнатной температуре составляет 10-1000 нм, а характерная длина волны де Бройля при этой температуре λB~10 нм. В металлах с хорошей проводимостью λ~10-100 нм, а длина волны де Бройля λB≈0,3 нм. Таким образом, при условии λB<<R<λ можно пренебречь квантовыми размерными эффектами и необходимо учитывать классические размерные эффекты.

В настоящей работе рассматривается электрическое поглощение малой проводящей частицы из полуметалла или сильно легированного примесного полупроводника n-типа (p-типа) проводимости радиуса R и длины L (L>>R), обусловленное переменным электрическим полем плоской электромагнитной волны частотой (, для случая ненулевых температур. Для высокопроводящих частиц в рассматриваемом диапазоне частот (( << (р, где (р – частота плазменного резонанса) при ориентировке электрического поля вдоль оси цилиндра вклад токов дипольной электрической поляризации доминирует по сравнению с вкладом вихревых токов, индуцируемых магнитным полем волны, поэтому действие магнитного поля не учитывается. Радиус цилиндрической частицы R считается меньше глубины скин-слоя (, что позволяет пренебречь скин-эффектом. На соотношение между длиной свободного пробега основных носителей заряда ( и радиусом частицы R ограничений не накладывается.

Для достаточно длинного цилиндра (считаем, что L>>R) экранировкой электрического поля волны в объеме цилиндра можно пренебречь. Оценка параметров, при которых осуществляется этот режим, подробно проведена в [1]:

### ,

где ∑(0) = e2nτ/m – статическая проводимость, е – заряд электрона, n и m – соответственно равновесная концентрация и эффективная масса электрона (дырки), τ – время релаксации.

Однородное периодическое по времени электрическое поле волны

(1)

действует на носители заряда в частице, что вызывает отклонение f1 их функции распределения f от равновесной фермиевской f0

f(r,v,t) = f0 (() + f1(r,v,t),	,	(2)

здесь r - радиус–вектор (начало координат выбирается на оси частицы), v – скорость электрона (дырки), ( = mv2/2 – кинетическая энергия в случае простой сферически–симметричной энергетической зоны, ( - химический потенциал,

##### Поле (1) приводит к возникновению высокочастотного тока в частице

.	(3)

В формуле (3) использована стандартная нормировка функции распределения f, при которой плотность электронных состояний равна .

Средняя диссипируемая мощность в частице определяется выражением [3]:

,	(4)

здесь чертой обозначено усреднение по времени, а звездочкой – комплексное сопряжение.

Задача сводится к отысканию отклонения f1 функции распределения от равновесной фермиевской функции f0, возникающего под воздействием высокочастотного поля (1). В линейном приближении по внешнему полю функция f1 удовлетворяет кинетическому уравнению [4,5]

,	(5)

где предполагается гармоническая зависимость от времени (f1(exp(-it)), а интеграл столкновений взят в приближении времени релаксации электронов (дырок) τ:

.

# Таким образом, решая уравнение (5), найдем функцию распределения f1, затем плотность тока j (3). Сечение поглощения электромагнитного излучения ( рассчитаем, разделив среднюю диссипируемую мощность  (4) на средний поток энергии в электромагнитной волне : .

# Решая уравнение (5) методом характеристик [1-2], для неравновесной функции распределения получим

,

,	(6)

где ( - эффективная частота столкновений, причем ( и А постоянны вдоль траектории (характеристики). Параметр  в выражении (6) имеет смысл времени движения электрона вдоль траектории от границы, на которой происходит отражение, до точки r со скоростью v.

Для однозначного определения функции f1 необходимо задать для нее граничное условие на цилиндрической поверхности частицы. В качестве такового принимаем условие диффузного отражения электронов от этой поверхности:

,	(7)

где  и , соответственно, компоненты радиус-вектора электрона r и его скорости v в плоскости перпендикулярной к оси частицы.

При отражении электрона от границы частицы параметр  в выражении (6) определяется как

.	(8)

Соотношениями (6), (7), и (8) полностью определено решение f1 уравнения (5) с граничным условием (7), что позволяет рассчитать ток (3) и диссипируемую мощность (4).

При вычислении интеграла (3) удобно перейти к цилиндрическим координатам как в пространстве координат (, , ; полярная ось – ось Z; вектор  параллелен оси Z), так и в пространстве скоростей (, , ; полярная ось – ось ). Ось симметрии частицы совпадает с осью Z. Поле (2) в цилиндрических координатах имеет лишь z-компоненту: . Соответственно, и ток (3) обладает лишь z-компонентой (линии тока являются прямыми, параллельными оси Z):

(9)

В силу симметрии задачи интегрирование по всему диапазону скоростей  в (9) заменяется интегрированием по положительному диапазону, и результат удваивается. Кроме того, движение носителей заряда симметрично относительно любой диаметральной плоскости, в которой лежит точка их положения на траектории, поэтому можно считать, что угол  в пространстве скоростей меняется в пределах от 0 до , и удваивать результат интегрирования по этой переменной. Учитывая сказанное и вводя новые безразмерные переменные, для плотности тока (9) получим

,

.

Здесь введены безразмерные переменные:

,	,	,

,	,

где λ – средняя длина свободного пробега носителей заряда. При нормировке z0 использовалась характерная скорость носителей заряда v1, которая вводится следующим образом:

,

(10)

Для случая сильно вырожденного Ферми-газа () при T ( 0 v1 ( v0, где v0 - фермиевская скорость, определяемая выражением (10) для функции Ферми f0 (T ( 0). В другом предельном случае невырожденного электронного газа  при T ( ∞ v1 , т.е. имеет порядок средней тепловой скорости носителей заряда.

Получим выражение для сечения поглощения электромагнитного излучения (, разделив среднюю диссипируемую мощность  (4) на средний поток энергии в волне

.

Преобразуем это выражение к виду:

(11)

Проведя в (11) замену переменной интегрирования во внутреннем интеграле: , проинтегрировав по частям по и выполняя замену , получим

.	(12)

Выражение (12) определяет зависимость безразмерного сечения поглощения вытянутой цилиндрической частицы  от безразмерной частоты внешнего поля y, безразмерной обратной длины свободного пробега  и безразмерного химического потенциала .

Рис. 1. Зависимость безразмерного сечения поглощения F от безразмерной частоты внешнего поля  при x=0.1 и различных значениях безразмерного  химического потенциала .

Рис. 2.  Зависимость безразмерного сечения поглощения F (u = 0.5) от безразмерной обратной длины свободного пробега электронов x при различных значениях безразмерной частоты y.

## На рис. 1 представлена зависимость безразмерного сечения поглощения F от безразмерной частоты внешнего поля y для различных значений безразмерного химического потенциала . Безразмерная обратная длина свободного пробега электронов x одинакова для каждой кривой и равна 0.1, т.е. радиус частицы мал по сравнению с длиной свободного пробега электронов. Из рис.1 видно, что при относительно малых безразмерных частотах (y < 0.5) безразмерное сечение поглощения F больше для частиц с наименьшей степенью вырождения электронного газа (сплошная кривая), но в области более высоких частот (y > 0.5) увеличение степени вырождения (т.е. u) приводит к относительному увеличению поглощения.

# Условие сильного вырождения носит экспоненциальный характер, т.е. ; поэтому, если , то вырождение можно считать сильным. Напомним, что для типичного металла при комнатной температуре  , т. е. вырождение очень сильное и остается таковым вплоть до температуры плавления  [4, 5]. Таким образом, пунктирная кривая на рис. 1 характеризует поведение сечения поглощения металлической цилиндрической частицы в широком диапазоне температур (от нулевых температур до температур плавления).  Сплошная кривая на рис. 1 соответствует другому предельному  случаю невырожденного электронного газа, удовлетворяющего критерию . В этом случае, в отличие от случая вырожденного электронного газа, химический потенциал существенно зависит от температуры. Применению классической статистики способствует малая концентрация n, большая эффективная масса m и высокая температура  T. Таким образом, сплошная кривая на рис. 1 описывает безразмерное электрическое  сечение поглощения полупроводниковых цилиндрических частиц в случае невырожденного электронного газа  при высокой температуре.

# Характер зависимости F от y при любых значениях x и u одинаков: с возрастанием безразмерной частоты y безразмерное электрическое сечение поглощения частицы уменьшается. Это объясняется тем, что с увеличением частоты поля электроны проводимости внутри частицы не успевают значительно ускориться под действием внешнего электрического поля за период его изменения.

На рис. 2 приведена зависимость безразмерного сечения поглощения F от безразмерной обратной длины свободного пробега электронов x при различных значениях безразмерной частоты y. Из рисунка видно, что с увеличением безразмерной обратной длины свободного пробега электронов x все зависимости сливаются, так как имеет место макроскопическая асимптотика.

Рис. 3. Зависимость безразмерного сечения поглощения F от величины u= /k0T при x=0.1 и y=0.1.

Рис. 4. Зависимость безразмерного сечения поглощения F от величины u= /k0T при x=0.1 и y=2.

На рис. 3 и 4 построены зависимости безразмерного сечения поглощения F от величины безразмерного химического потенциала u=/k0T при x=0.1 и  y=0.1 и y=2, соответственно. Видно, что кривые F при больших и малых значениях аргумента выходят на различные асимптотики, а характер зависимости F(u) на рис.3 и рис. 4 разный в зависимости от значений безразмерной частоты внешнего поля y. Максимальное относительное отличие в значениях F при выходе на асимптотики (рис.3) составляет ~11%. Это отличие уменьшается как с увеличением x (т. е. уменьшением вклада поверхностных столкновений), так и с увеличением y.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Завитаев Э.В., Юшканов А.А. // ЖТФ. 2005, Т. 75. Вып. 9. С. 1-7.

- Кузнецова И.А. Юшканов А.А. // Опт. и спектр. 2003. Т. 94, № 3. С. 489-493.

- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т.10. Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 1992. 664 с.

- Ансельм А. И. Введение в теорию полупроводников. М.: Наука, 1978. 616 с

- Займан Дж. Электроны и фононы. М.: ИЛ. 1962, 488 с.