НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОСТАВА                              Te – sp1-УГЛЕРОД

КОЧАКОВ В. Д., ЕРЕМКИН А. В., ВАСИЛЬЕВ А. И., НОВИКОВ Н. Д.

Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова

Как показали исследования [1], sp1–углерод в виде тонких пленок обладает способностью внедрять в свою структуру кластеры различных металлов. Данная особенность может быть объяснена внутренней структурой материала, представляющего собой полимерные цепочки углерода, связанные между собой вандервальсовыми силами, с расстоянием между ними порядка 5 Å. Это позволяет атомам металлов проникать между цепочками атомов углерода. На основе пленочного линейно-цепочечного углерода нашей группой была получена серия наноструктурированных пленочных материалов, представляющих собой кластеры серебра, внедренные в матрицу sp1–углерода.

В продолжение данной работы нами были изучены методы синтеза и свойства наноструктурированного пленочного материала состава Te – sp1-углерод. Материал был получен методом термического внедрения кластеров теллура в пленочный sp1-углерод. Термическая обработка проводилась при 450 °С. Пленки sp1-углерода получались методом ионно - стимулированного импульсно-дугового осаждения углерода [2]. В результате был получен материал состава 18 % Te, 44% C, 38 % O.

В ходе внедрения теллура в sp1-углерод материал становится прозрачным (рис. 1).

А                                                   Б

Рисунок 1. Материал Te – sp1-углерод. А) до термообработки, Б) после термообработки.

При изучении оптических свойств материала обнаружена полоса поглощения в области ультрафиолета (рис.2). Пик поглощения обусловлен, предположительно, плазмонным резонансом на кластерах показанных на рис 3.

Рисунок 2. Спектр пропуская материала Te – sp1-углерод на стеклянной подложки (красная линия) и спектр пропуская стеклянной подложки (зеленая линия).

Рисунок 3 – Топология поверхности материала Te – sp1-углерод.

Поверхность материала исследовалась методом контактной атомно-силовой микроскопией (рис.3). В указанных точках снята ВАХ (рис.4).

# а

# б

Рисунок 4 – Туннельные ВАХ в точке 1(а) и в точке 2(б).

Для записи туннельных ВАХ стеклянная пластинка металлизировалась никелем, после чего в вакууме напылялся слой теллура толщиной 500Å и уже на поверхность теллура наносилась пленка ЛЦУ толщиной 3000Å. Такой избыток углерода по сравнению с теллуром приводит при отжиге к формированию отдельных кристаллов.

Туннельная характеристика в точке 1 принадлежит металлу, в данном случае никелю, а ВАХ в точке 2 соответствует полупроводнику Р – типа.

Работа выполнена при финансовой поддержке АВЦП проект № 2.1.1/1016.

- Кочаков В.Д., Новиков Н.Д., Ярусов Е.А., Егоров Д.В. //Сборник тезисов первой всероссийской школы-семинара физ.фак. МГУ. Москва 2007. с.66-67.

- Н. Д. Новиков [и др.]  // Тезисы докладов всероссийской конференции «Углерод и его применение». –  Санкт-Петербург, 1998. С. 76-78